|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  Logo GR_έγχρωμο  **----------------------------------**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14**  **Τ.Κ.: 17121 – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ**  **------------------------------------**  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  ΤΗΛ.: 213 2025807  E-mail: akostou@tee.gr | **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ*:***  **«Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης»** | **ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2020**  **Αριθ. Μελέτης:**  **18/2020** |

**Φύλλο συμμόρφωσης: Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ 10LT ΚΑΙ 50LT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**  **(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ)** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| 1 | Χωρητικότητα σάκου | 10 lt/50 lt |  |  |
| 2 | Να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 και ΕΝ 14995 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κατάλληλες διαστάσεις για εφαρμογή σε κάδους 10 Lt/ 60 Lt. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει στον κάδο στον οποίο θα παρέχει ο ανάδοχος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υγρόδιαπερατότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης για περίοδο τεσσάρων εικοσιτετραώρων | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατασκευή με συγκόλληση στον πυθμένα για αντοχή σε βάρος 8 κιλά στα 10 lt και 15 κιλά στα 50 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μέγιστη χρονική περίοδος πλήρους διάσπασης | 2 μήνες |  |  |
| 7 | Χρώμα σάκου | Ανοιχτό πράσινο |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή)**